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                                 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ 

ТМ ХІМРЕЗЕРВ
ТУ У 24.5-00904996.003-2004

      Ефективний засіб для ретельної підготовки поверхні з перетворенням та блокуванням іржі. 

         Тип – вода, ортофосфорна кислота, цинка оксид (інгібітор), натрія триполіфлосфат.
Призначення – для перетворення іржі, товщиною до 100 мкм, на поверхні чорного металу в захисний фосфатний шар перед фарбуванням.                                  При інтенсивному втиранні перетворювач може просочувати іржу товщиною               до 350 мкм. Не використовувати для оцинкованих та кольорових металів.
Властивості: перетворює іржу в  щільну фосфатну антикорозійну плівку, яка поліпшує адгезію лакофарбових матеріалів. Оксид цинку додатково формує електрохімічний бар’єр, що сповільнює корозію металу. 

                               ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

	Час висихання 1 шару
при +20ºС
	до 24 годин.


	Витрати матеріалу на одношарове покриття 
	100-120 г/м²– в залежності від методу нанесення і пористості іржі. 

	Густина за температури плюс (20±1)ºС, г/см³
	1,13-1,28 г/см³

	Водневий показник (рН) 1%-го розчину, од рН
	1,5 – 2,5 рН


	Кількість шарів
	Рекомендовано наносити один шар. При необхідності два шари до повного просочення іржі.

	Розчинник
	Розбавляти не потрібно. Продукт готовий до застосування 

	Застереження
	Їдка речовина. Захищати шкіру, очі. Резинові рукавиці. Окуляри.

	Спосіб нанесення
	Пензлем, валиком (пневморозпилювачем обмежено)

	Застосування
	Допускається застосовувати в приміщенні при належній вентиляції.

	Колір 
	Прозора рідина.


                             Гарантійний термін придатності – 36 місяців з дати виготовлення
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Видалити бруд, рихлу іржу і маслянисті забруднення з оброблюваної поверхні. Нанести перетворювач пневмороспилювачем, пензлем або валиком, до зволоження поверхні. При необхідності нанесення повторити.  Через 24 години змити водою. Після висихання поверхні можна наносити лакофарбовий матеріал. Працювати при температурі не нижче +5° С. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ, УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ: Їдка речовина. Роботи з перетворювачем проводити в засобах захисту шкіри та очей в добре провітрюваному приміщенні. Транспортувати та зберігати в герметично закритій тарі без вимог до температурного режима. Берегти від впливу прямих сонячних променів і дії тепла. Не давати дітям, не вживати всередину.
Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та  конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, невказаних в даній інструкції може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням або не у відповідності до цієї інструкції.
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